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 Условия хранения и инструкция по использованию защитной пленки:
· Защитная пленка предназначена для защиты поверхностей от повреждений и загрязнений во время транспортировки и монтажа, а так же от механических воздействий  во время обработки (сгибание, нарезка, формирование, штамповка)

· Все заявленные технические характеристики защитной пленки являются действительными в диапазоне 20 градусов Цельсия. Данная температура является обязательной как для самой пленки, так и для покрываемой поверхности в момент нанесения. Оптимальная температура хранения 15-30°С.

· Ролики защитной пленки должны храниться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей 
· В случае  воздействия на защитную пленку низкой температуры (ниже 0 градусов Цельсия) перед использованием необходимо  выдержать ее при комнатной температуре в течение 48 часов для полного восстановления свойств клея.

· При долгом нахождении пленки в неблагоприятных условиях (перепады температур в диапазоне, отличном от рабочих; агрессивная среда и т. д.) ее свойства могут быть утеряны.

· Рабочая поверхность, на которую наносится пленка, должна быть сухой, чистой и той же температуры, что и пленка.

· Не допускается обработка поверхности всеми видами растворителей.

· Пленка наносится в условиях производства и снимается сразу  после монтажа изделия. 

· Хранение поверхностей с нанесенной пленкой под прямыми солнечными лучами недопустимо, т.к. может вызвать изменения свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия.

· Для того, чтобы на поверхности не остались фрагменты защитной пленки или клея  пленку недопустимо снимать при очень низких (не ниже -10°С) и очень высоких температурах воздуха(не выше 40 °С).

· Срок хранения изделий с нанесенной пленкой не более 1 месяца.

· Все заявленные требования являются рекомендованными производителем данного типа пленки. 
Если условия хранения и использования защитной пленки были нарушены и пленка плохо сдирается, можно локально при температуре приблизительно 60 градусов потихонечку пройтись техническим феном. Если после удаления пленки остался клей, то его можно удалить техническим спиртом, но ни в коем случае не растворителем!!! 
