Рекомендации по ударению самоклеящейся защитной пленки с поверхности.
Зачастую при нарушении эксплуатационных требований приводит к проблемам при удалении пленки с покрытия, со временем защитное покрытие «высыхает» и снять его становится очень сложно. Удаление самой пленки – это лишь часть вопроса, так как на поверхности еще остается и клеящее вещество, которое тоже очень сложно удалить. 

Способы удаления пленок:

(ВНИМАНИЕ!!! все ниже перечисленные варианты необходимо использовать с осторожность, предварительно опробовав на отдельном участке, для исключения повреждений покрытия материала)

- на сендвич-панелях остается липкий застарелый трудноудаляемый клеевой слой. Его достаточно просто удалить компактным керхером - раствор изопропилового (ИПС) спирта с водой. Концентрацию подбирать эксперементально, начать с 50/50 и при необходимости подливать спирт.
 Спирт токсичен - применять средства защиты обязательно. Возможно, потребуется повтор помывки - для удаления белых пятен от спирта, это уже можно делать просто с шампунью.
ИПС - самый обычный технический спирт - его полно в любой химической конторе.

- можно использовать АВД на 250 бар, смывать лопаткой в торец пленки. 

- моющее средство «Шуманит», которое выпускает израильская фирма Багги. Однако, следует иметь ввиду, что это очень сильное средство, поэтому применять его следует осторожно. 

- легко очистить стеклопакет при помощи средства для снятия краски РП 6. Этот химический состав надо густо нанести на поверхность и подождать 10 минут, после чего защитная лента начнем вспучиваться буквально на глазах. Перед тем, как очистить пластиковые окна от пленки, следует надеть очки и перчатки, щелочь и остатки клея можно смыть мыльной водой. (данный способ использовался на пластиковых окнах)
- наличие промышленного фена или, по крайней мере, мощного домашнего фена, так как удалить пленку после ее разогрева гораздо проще. Этот способ очень простой – надо нагреть пленку и поддеть ее край пластиковым шпателем. При этом покрытие должно легко сняться, остатки клея можно удалить отдельным способом.

- остатки защитного покрытия удаляются специальным скребком, предназначенным для очистки варочных или стеклокерамических панелей. Мелкие царапины и остатки клея после этого можно устранить очистителем FENOSOL или COSMOFEN 10. Если данных очистителей нет, то можно воспользоваться акриловым растворителем, к примеру – Р-12.  (данный способ использовался на пластиковых окнах)

- Если условия хранения и использования защитной пленки были нарушены и пленка плохо сдирается, можно локально при температуре приблизительно 60 градусов потихонечку пройтись техническим феном. Если после удаления пленки остался клей, то его можно удалить техническим спиртом, но ни в коем случае не растворителем!!! 
Или попробовать этил ацетат.
