Инструкция по монтажу профнастила
Перечень требований к хранению, монтажу и перевозке профлиста. Требования очень важно соблюдать для сохранения внешнего вида и качества продукции.
Перевозка, погрузка и разгрузка профнастила
При перевозке профнастила пачки должны быть размещены и закреплены в транспортном средстве способом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение или смещение листов в пачках относительно друг друга в процессе движения транспортного средства.
В процессе транспортировки и хранения запрещается укладывать на профлисты тяжелые грузы, способные вызывать деформацию листов и повреждение покрытия. Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с профнастилом. Рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час.

Погрузка и выгрузка пачек с профлистом должна осуществляться в один ярус, при помощи подъемной техники с мягкими стропами, закрепляя их в нескольких точках, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс (специального приспособления для равномерного распределения веса пачки профнастила при погрузочно-разгрузочных работах для предотвращения заломов листов).
При ручной разгрузке пачек профнастила необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2х человек. Поднимать и переносить листы профнастила необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
 
Любое перемещение профнастила из оцинкованной стали необходимо производить только в перчатках или рукавицах, избегая касания поверхности покрытия профнастила голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться темные пятна.
Запрещенные действия
Категорически запрещается:
· – выгрузка профнастила на заводненные и загрязненные участки территории;
· – извлечение профнастила из пачки волоком;
· – допущение ударов по профлистам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты в целях избегания нарушения поверхности покрытия;
При снятии листов профнастила из пачки смещение вдоль запрещено! Листы профнастила должны поднимать строго вверх!
 
Внимание! Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка профнастила приводят к нарушению геометрии профилированных листов или повреждению полимерного покрытия!
Хранение
Хранение профилированных листов должно соответствовать следующим требованиям:
· – место хранения профнастила: закрытые помещения либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности.
· – способ размещения профнастила: на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.
· – для профилированных листов с высотой гофры 8 мм и менее, выпускаемых по ГОСТ 24045 или стандартам организаций, расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между подкладками.
· – условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.
· – при хранении проката оцинкованного необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.
· – допустимый срок хранения профилированных листов - не более двух недель с момента доставки к месту применения (хранения) до начала монтажа.
· – сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку.
При хранении пачек профилированных листов под навесами или в неотапливаемых помещениях должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата внутри пачки. Такими мерами являются:
· – расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов.
· – увеличение толщины подкладок к середине пачки.
Не допускается проводить рядом с местом хранения профнастила сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие подобные работы.
При работе УШМ, мелкодисперсные частицы круга и проката внедряются во внешний слой лакокрасочного покрытия, прочно удерживаются и начинают корродировать под воздействием атмосферной влаги, изменяя внешний вид изделия спустя 1-2 недели после монтажа.
Подъем листов профнастила на кровлю
Подъем листов может осуществляться либо с помощью подъемной техники в поддоне, при этом необходимо устроить временные стеллажи для хранения листов, переложив их рейками, либо с помощью лаг – в этом случае подъем должен осуществляться по одному листу (обратной стороной по лагам), обвязывая лист веревкой.
Запрещен подъем листов на кровлю методом типа «тяни-толкай» по принципу затягивания листа на кровлю и подталкивания снизу, т.к. такой метод может привести к нарушению геометрии листа. Также не следует поднимать листы на кровлю в ветреную погоду, т.к. это может привести к повреждению профилированных листов.
Монтаж
Запрещено при монтаже использовать газовую резку, сварку профилированных материалов в связи с высокими температурами при использовании данных технологий, применять абразивные материалы для резки листов в связи с отслоением покрытия в месте реза, применять обычные ножницы по металлу для поперечного реза листов по причине высокой вероятности деформации листа.
Монтаж изделий из тонколистового оцинкованного проката должен выполняться в перчатках. Необходимо избегать касания голыми руками, контакта загрязненной подошвой обуви поверхности изделия из стали с оцинкованным покрытием.
 
Перемещение по листам во время монтажа должно происходить аккуратно, в мягкой обуви, наступая в прогиб.
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